T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN       :2018

Xuất bản lần 1

ĐẤT ĐÁ VÀ QUẶNG –

PHẦN 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ANTIMON –

PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ NGUYÊN TỬ KỸ THUẬT HIDRUA HÓA

Soils, rocks and ores –

Part 2: Determination of antimony content – Technique of hydrogenation atomic absorption spectrometric method

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

TCVN       :2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                      TCVN              :2018

Đất, đá và quặng –

Phần 2: Xác định hàm lượng Antimon – Phương pháp hấp thụ nguyên tử kỹ thuật hidrua hóa

Soils, rocks and ores –

Part 2: Determination of antimon content  – Technique of hydrogenation atomic absorption spectrometric method

1   Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hidrua hoá xác định hàm lượng antimon (Sb) từ 5x10-6  % đến 0,1 % trong các loại mẫu đất đá và quặng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Pipet một mức

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Bình định mức

TCVN 9924:2013, Đất, đá quặng – Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

3  Nguyên tắc của phương pháp

Phương pháp dựa trên việc đo cường độ phổ hấp thụ nguyên tử của antimon ở bước sóng 217,6 nm nhờ nhiệt nguyên tử hoá hợp chất antimon hidrua (SbH3).

Mẫu phân tích sau khi được phân huỷ bằng hỗn hợp axit (HF + HNO3 + HClO4), tách loại các nguyên tố cản bằng cách cộng kết với La(OH)3 trong môi trường NH4OH ở pH=9~10, khử Sb (V) về Sb (III) bằng dung dịch KI trong môi trường HCl 4 N.

Antimon được chuyển về dạng antimon hidrua (SbH3) dễ bay hơi bằng natri tetrahidroborat trong môi trường HCl 4 N.

4   Hóa chất, thuốc thử

Trong quá trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước phù hợp với loại 2 của TCVN 4851 (ISO 3696).

4.1   Axit clohydric HCl (d=1,19).

4.2   Axit nitric HNO3 (d=1,40).

4.3   Axit pecloric HClO4 70 %.

4.4   Axit floric HF 40 %.

4.5   Amon hydroxyt NH4OH 25 %.

4.6   Lantan clorua LaCl3 dung dịch 5 % trong HCl 10 %.

4.7   KI dung dịch 20 % (pha dùng trong ngày).

4.8   Natri tetrahidroborat NaBH4 dung dịch 0,5 % trong NaOH 0,1 N (pha dùng trong ngày).

4.9   Khí axetylen C2H2 ( 99 %.

4.10 Khí agon Ar ( 99,9 %.

4.11 Dung dịch tiêu chuẩn antimon Sb 1 g/l (dung dịch A)

Cân 1,1971 g Sb2O3 vào cốc dung tích 250 ml, hoà tan bằng 50 ml HCl (d=1,19), dùng đũa thuỷ tinh khuấy kỹ cho tan hết. Chuyển toàn bộ dung dịch sang bình định mức dung tích 1000 ml. Thêm 10 g axit tatric. Dùng dung dịch HCl 3 N để tráng rửa cốc và đũa thuỷ tinh khi nhập cả nước rửa vào bình định mức rồi định mức cũng bằng axit trên, lắc đều. Bảo quản trong bình polyetylen. Dung dịch này bền trong 1 năm.

4.12  Dung dịch tiêu chuẩn Sb 1 (g /ml (dung dịch B)

Dùng micropipet lấy chính xác 0,100 ml dung dịch tiêu chuẩn A vào bình định mức dung tích 100 ml, pha loãng đến vạch bằng dung dịch HCl 4 N, lắc đều. Dung dịch này bền trong 1 tuần.

5   Thiết bị, dụng cụ

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau:

  - Pipet một mức theo TCVN 7151

  - Bình định mức theo TCVN 7153

5.3  Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Shimadzu AA 6501S hoặc máy có tính năng kỹ thuật tương đương.

Bộ phận chính của thiết bị:

Có phần mềm điều khiển thiết bị

Khe đo có thể điều chỉnh độ rộng đến 0,1 nm

Khoảng bước sóng: 185nm đến 900 nm

Đèn bù nền D2

Đèn cathode rỗng của nguyên tố phân tích; Se

Hệ thống ngọn lửa; đầu đốt

Hệ thống cung cấp khí đốt

Và các hệ thống phụ kiện cần thiết khác cho thiết bị hoạt động.

5.4   Đèn ca-tốt rỗng Sb.

5.5   Máy tạo hợp chất hidrua HVG - 1 hoặc máy có tính năng kỹ thuật tương đương.

5.6   Cốc teflon dung tích 150 ml.

5.7   Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt dung tích 250 ml.

5.8   Phễu lọc (= 8 cm.

5.9   Cân phân tích có độ chính xác 0,0002 g.

5.10 Bếp cách thuỷ.

5.11 Bình định mức dung tích 50 ml.

5.12 Ống đong dung tích 50 ml.

5.13 Bơm hút axit dung tích 10 ml đến 60 ml.

5.14 Micropipet 0,020 ml, 0,050 ml, 0,100 ml, 1,000 ml.

5.15 Ống hấp thụ bằng thạch anh d=17cm, (= 0,3cm.

6   Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị và gia công mẫu thử theo TCVN 9924:2013

7   Cách tiến hành

7.1 Phân huỷ mẫu

Cân khoảng 0,2 g đến 1,0 g mẫu chính xác đến 0,0001 g (tuỳ theo hàm lượng Sb dự đoán có trong mẫu) vào cốc teflon dung tích 150 ml (5.4), thấm ướt mẫu bằng một ít nước cất. Thêm 10 ml HNO3 (d=1,40) (4.2), để yên 15 min. Sau đó thêm 2 ml HClO4 70 % (4.3) và 15 ml HF 40 % (4.4). Đun trên bếp điện đến bóc khói trắng. Lấy ra, để nguội, thêm 10 ml HCl (1+1) (4.1) rồi chuyển toàn bộ mẫu trong cốc teflon sang cốc thuỷ tinh dung tích 250 ml (5.5) (nếu mẫu có nhiều cặn thì lọc qua giấy lọc chảy chậm, rửa giấy lọc bằng nước cất). Thêm nước cất đến thể tích 50 ml. Thêm 5 ml dung dịch LaCl3 5 % (4.6). Dùng NH4OH (4.5) đặc để trung hoà và điều chỉnh đến pH= 9-10. Đặt lên bếp điện đun sôi nhẹ để đông tụ kết tủa. Lấy ra, để nguội rồi lọc kết tủa qua giấy lọc chảy nhanh. Rửa phần kết tủa và giấy lọc bằng nước cất có thêm NH4OH (4.5) (dung dịch rửa có pH= 9).

Hoà tan kết tủa trên giấy lọc vào bình định mức dung tích 50 ml (5.9) bằng 20 ml axit HCl (d=1,19) (4.1), rửa giấy lọc 3 lần đến 4 lần bằng nước cất. Thêm 4 ml dung dịch KI 20 % (4.7) và thêm  nước cất đến vạch, lắc đều rồi đặt lên bếp cách thuỷ đun nóng nhẹ trong 20 min. Lấy xuống, để nguội rồi đo phổ hấp thụ nguyên tử (5.1) của antimon.

7.2 Chuẩn bị dãy dung dịch tiêu chuẩn

Dùng micropipet (5.12) lần lượt lấy các lượng dung dịch tiêu chuẩn B (4.12) như sau: 0 ml, 0,020 ml, 0,050 ml, 0,100 ml, 0,200 ml vào các bình định mức dung tích 50 ml (5.9). Thêm 4 ml dung dịch KI 20 % (4.7). Dùng dung dịch HCl 4 N (4.1) pha loãng đến vạch định mức, lắc đều. Đặt lên bếp cách thuỷ (5.8) đun nóng nhẹ trong 20 min. Để nguội, đem đo phổ hấp thụ nguyên tử của antimon. Dãy dung dịch tiêu chuẩn có nồng độ Sb như sau: 0 ng/ml, 0,4 ng/ml, 1,0 ng/ml, 2,0 ng/ml và 4,0 ng/ml.

7.3. Đo phổ hấp thụ nguyên tử

Khởi động máy rồi đặt các thông số đo Sb như sau:

Bước sóng:				       217,6 nm

Khe sáng:				       0,2 - 0,5 nm

Cường độ dòng HCL: 			       12/15 mA

Chiều cao burner:			        16 mm

Thời gian dẫn mẫu:			        30 sec

Thời gian lấy tín hiệu:			        15 sec

Thời gian thải:	          			        40 sec

Lưu lượng  khí C2H2  (4.9): 		         1,2 l/min

Lắp đặt ống hấp thụ bằng thạch anh (5.13) vào burner và đặt các thông số cho máy tạo hợp chất hidrua (5.3) như sau:

Lưu lượng  khí  agon (4.10):	          	    	    300 ml/min

Tốc độ vòng quay môtơ bơm nhu động: 	    60 vòng/min

Tốc độ dẫn dung dịch NaBH4 (4.8):	     	     2,8 ml/min

Tốc độ dẫn HCl (4.1):			  	    2,8 ml/min

Tốc độ dẫn mẫu:		                 	    7,5 ml/min

Sau đó tiến hành đo dãy dung dịch chuẩn trước, lần lượt từ nồng độ thấp đến nồng độ cao. Vẽ đồ thị chuẩn. Sau đó tiến hành đo các mẫu phân tích. Nếu phổ hấp thụ của mẫu phân tích cao hơn điểm cao nhất của dãy chuẩn thì có thể pha loãng dung dịch mẫu bằng HCl 4 N (4.1).

8  Tính kết quả

8.1  Tính hàm lượng Antimon

Nếu máy quang phổ hấp thụ nguyên tử có phần mềm xử lý kết quả thì việc tính toán sẽ được thực hiện trên máy, trong trường không có thì tính kết quả phân tích như sau:

trong đó:

C     Nồng độ dung dịch tiêu chuẩn cho cường độ vạch phổ hấp thụ gần với mẫu nhất, ng/ml;

Ac    Cường độ phổ hấp thụ của dung dịch chuẩn có nồng độ C;

Ax    Cường độ phổ hấp thụ của dung dịch mẫu phân tích;

m     Lượng cân mẫu, g;

K     Hệ số pha loãng.

Cũng có thể tính kết quả phân tích dựa vào đồ thị chuẩn. Khi đó trục tung biểu diễn cường độ phổ hấp thụ, trục hoành biểu diễn nồng độ hoặc hàm lượng Sb.

8.2   Sai số phân tích

Sai lệch lớn nhất giữa hai kết quả xác định song song hoặc đối song không vượt quá giá trị D trong bảng 1:

Bảng 1–  Sai số phân tích

| Khoảng hàm lượng Sb (x 10-4 %) | Sai số tương đối D (%) |
| --- | --- |
| Từ 0,05 đến 9,9 | 25 |
| Từ 10,0 đến 49,9 | 24 - 20 |
| Từ 50 đến 99 | 19 - 15 |
| Từ 100 đến 499 | 14 - 10 |
| Từ 500 đến 1000 | 10 - 8 |

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau:

a)  viện dẫn tiêu chuẩn này;

b)  nhận dạng mẫu thử;

c)  tên và địa chỉ phòng thử nghiệm;

d)  ngày tiến hành thử nghiệm;

e)  kết quả thử nghiệm;

f)  ngày báo cáo kết quả thử;

h) bất kỳ các đặc điểm đã ghi nhận trong quá trình xác định, các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả của mẫu thử.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Tiêu chuẩn ngành – Đất đá và quặng – Antimon - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - kỹ thuật hidrua hóa (ký hiệu QT ĐQ.08-HTNT/05).

# Text boxes

TCVN