T I Ê U C H U Ẩ N Q U Ố C G I A

TCVN         :2018

Xuất bản lần 1

ĐẤT ĐÁ VÀ QUẶNG –

PHẦN 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY NGÂN –

PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ NGUYÊN TỬ BAY HƠI LẠNH

Soils, rocks and ores –

Part 4: Determination of mercury content – Cold - vapour atomic absorption spectrometric method

HÀ NỘI – 2018

Lời nói đầu

TCVN          :2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                      TCVN              :2018

Đất, đá và quặng –

Phần 4: Xác định hàm lượng Thủy ngân – Phương pháp hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh

Soils, rocks and ores –

Part 4: Determination of mercury content   – Cold – vapour  atomic absorption spectrometric method

1   Phạm vi áp dụng

Quy trình này qui định phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử kỹ thuật bay hơi lạnh xác định hàm lượng thuỷ ngân trong mẫu đất đá, quặng có hàm lượng thuỷ ngân từ 3x10-6  % đến 1 %.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Pipet một mức.

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh – Bình định mức.

TCVN 9924:2013, Đất, đá quặng – Quy trình gia công mẫu sử dụng cho các phương pháp phân tích hóa học, hóa lý, rơnghen, nhiệt.

3  Nguyên tắc của phương pháp

Mẫu sau khi trộn đều với hỗn hợp canxi oxit và bột sắt kim loại đem đốt, hơi thuỷ ngân bay lên ngưng tụ trên thành ống thuỷ tinh được hoà tan bằng axit nitric (1+1) nóng, dùng dung dịch thiếc (II) clo để khử Hg+2 trong dung dịch về Hg kim loại trong hệ thống kín và dẫn hơi Hg tới buồng đo cường độ vạch hấp thụ nguyên tử. Hàm lượng thuỷ ngân được xác định theo phương pháp đồ thị chuẩn.

4   Hóa chất, thuốc thử

Trong quá trình phân tích, chỉ sử dụng thuốc thử loại tinh khiết phân tích và nước phù hợp với loại 2 của TCVN 4851 (ISO 3696).

4.1  Axit nitric HNO3 (d=1,40), dung dịch 10 %

4.2 Thiếc (II) clorua 5% pha trong axit sunfuric 5 % (v/v). Hoà tan 50 g SnCl2. 2 H2O trong 250 ml dung dịch H2SO4 20 % đến khi tan trong, pha loãng dần bằng nước cất đến thể tích 1 l (phải pha loãng rất từ từ và luôn tay khuấy để tránh thiếc bị thuỷ phân).

4.3  Magie peclorat khan Mg(ClO4)2

4.4  Bột sắt kim loại Fe

4.5  Bột canxi ôxit CaO

4.6  Thủy ngân kim loại  tinh khiết phân tích

4.7  Dung dịch tiêu chuẩn gốc của thuỷ ngân

Dung dịch tiêu chuẩn thủy ngân loại AAS nồng độ  thuỷ ngân 1000 mg/l hoặc 1000 ppm.

Hoặc pha chế bằng các cách sau:

- Hoà tan khoảng 1 g thuỷ ngân kim loại (TKPT) chính xác đến 0,0001 g bằng 50 ml axit nitric (d=1,40) nóng ở nhiệt độ 80 oC, sau đó pha loãng bằng nước cất đến thể tích 1 l. Lắc đều. Bảo quản trong bình polyetylen. Dung dịch này có độ bền khoảng 1 năm đến 2 năm.

Dung dịch tiêu chuẩn làm việc của thuỷ ngân: Từ dung dịch tiêu chuẩn gốc, chuẩn bị các dung dịch tiêu chuẩn làm việc như sau:

Dung dịch A, có độ chuẩn 100 (g/ml (100 ppm): Lấy chính xác 10 ml dung dịch tiêu chuẩn gốc cho vào bình định mức có dung tích 100 ml, pha loãng đến vạch bằng axit nitric 10 %, lắc đều. Dung dịch này có độ bền khoảng 1 tháng.

Dung dịch B, có độ chuẩn 1 (g/ml (1ppm): Lấy chính xác 1ml dung dịch tiêu chuẩn A cho vào bình định mức có dung tích 100 ml, pha loãng đến vạch bằng axit nitric 10 %, lắc đều. Dung dịch này có độ bền khoảng 10 ngày.

Dung dịch C, có độ chuẩn 0,1 (g/ml (100 ppb): Được chuẩn bị bằng cách pha loãng dung dịch B 10 lần bằng axit nitric 10 %. Dung dịch này sử dụng trong ngày.

5   Thiết bị, dụng cụ

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường trong phòng thử nghiệm và các thiết bị, dụng cụ sau:

  - Pipet một mức theo TCVN 7151

  - Bình định mức theo TCVN 7153

5.3  Bộ tạo hơi thuỷ ngân chuyên dụng hoặc thiết bị có chức năng tương đương

5.4  Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hoặc máy có tính năng kỹ thuật tương đương

Bộ phận chính của thiết bị:

Có phần mềm điều khiển thiết bị

Khe đo có thể điều chỉnh độ rộng đến 0,1 nm

Khoảng bước sóng: 185 đến 900 nm

Đèn bù nền D2

Đèn cathode rỗng của nguyên tố phân tích; Se

Hệ thống ngọn lửa; đầu đốt

Hệ thống cung cấp khí đốt

Và các hệ thống phụ kiện cần thiết khác cho thiết bị hoạt động.

5.5  Đèn ca-tốt rỗng Hg

5.6  Cân phân tích có độ chính xác 0,0002 g

5.7  Đèn xì xăng.

5.8  Kẹp sắt dài 25 cm.

5.9  Ống thuỷ tinh đốt mẫu 2 bầu có kích thước như hình vẽ.

5.10 Pipet 1 ml, 2 ml, 5 ml.

5.11 Bình định mức dung tích 50 ml.

5.12 Ống đong dung tích 10 ml, 50 ml.

5.13 Bình lôi cuốn thuỷ ngân có nút kín, dung tích 250 ml.

5.14 Các dụng cụ chuyên dụng trong phòng thí nghiệm.

6   Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị và gia công mẫu thử theo TCVN 9924:2013

7   Cách tiến hành

7.1 Phân huỷ mẫu

Cân khoảng 0,1 g đến 1,0 g mẫu chính xác đến 0,0001 g (tuỳ theo hàm lượng thuỷ ngân dự đoán) sau khi đã làm khô trong bình hút ẩm 10 h đến 12 h, chuyển mẫu vào đáy dưới của ống thuỷ tinh có hai bầu (5.7) (đã được làm khô) bằng phễu có chuôi dài. Không được để mẫu rơi vào thành ống đốt. Sau đó, cũng qua phễu này, chuyển 0,3 g bột sắt kim loại (4.4) và 0,5 g bột CaO (4.5) (bột sắt và bột CaO cũng phải được làm sấy khô trước khi sử dụng) vào bầu dưới của ống thuỷ tinh (5.7). Hỗn hợp trong bầu được trộn đều bằng cách xoay và lắc nhẹ bầu, không được để hỗn hợp bắn lên thành ống.

Dùng khăn đã ngâm trong nước lạnh quấn quanh bầu phía trên để làm lạnh. Đốt nóng từ từ bầu thuỷ tinh trên ngọn lửa đèn xì (5.5), giữ ống gần như nằm ngang và liên tục xoay bầu thuỷ tinh trên ngọn lửa. Sau khi hỗn hợp được đốt nóng đến màu đỏ sẫm, tiếp tục đốt thêm 1 min. Trong khi bầu thuỷ tinh dần dần biến dạng, thuỷ ngân được bay hơi lên ngưng tụ ở phía trên của thành ống, giữa hai bầu thuỷ tinh.

Trong khi đốt mẫu không đưa bầu thuỷ tinh phía dưới ra khỏi ngọn lửa. Quá trình đốt nóng được tăng cường đến cực đại khi bầu thuỷ tinh phía dưới chảy dẻo ra. Dùng kẹp sắt (5.6) bóp phần trên sát bầu chứa hỗn hợp mẫu đang được đốt nóng, dùng nhiệt cắt bỏ phần dưới của ống và hàn kín lại.

Để ống thuỷ tinh nằm ngang cho nguội đến nhiệt độ phòng. Cho vào ống 10 ml HNO3 1+1 (v/v) (4.1) nóng khoảng 80 0C đến 90 0C. Để yên khoảng 30 min, thỉnh thoảng nghiêng ống và xoay cho axit ướt đều khắp thành ống. Chuyển toàn bộ dung dịch vào bình định mức có dung tích 50 ml (5.9). Định mức bằng nước cất, lắc đều, đem đo phổ hấp thụ nguyên tử (5.2) của thuỷ ngân. Trong quá trình này có kèm mẫu trắng.

Nếu nghi hàm lượng thuỷ ngân trong mẫu quá cao, có thể kiểm tra trước bằng cách lấy 1 ml dung dịch mẫu (4.6), thêm 50 ml dung dịch HNO3 10 %, lắc đều rồi đem đo thử.

7.2  Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn

Lần lượt lấy chính xác những lượng dung dịch tiêu chuẩn C (4.6) (có độ chuẩn thuỷ ngân 100 ppb) vào các bình định mức dung tích 50 ml (5.9) như sau: 0 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, 10,0 ml, 15,0ml. Định mức bằng dung dịch HNO3 10 % (4.1), lắc đều.

Dãy dung dịch tiêu chuẩn trên có lượng thuỷ ngân tuyệt đối theo thứ tự như sau: 0 ng, 50 ng, 100 ng, 200 ng, 500 ng, 1000 ng, 1500 ng.

CHÚ THÍCH: Cường độ phổ hấp thụ nguyên tử của thuỷ ngân không phụ thuộc vào nồng độ thuỷ ngân trong dung dịch mẫu mà chỉ phụ thuộc vào lượng thuỷ ngân tuyệt đối có trong thể tích mẫu đem đo.

7.3 Tiến hành đo phổ hấp thụ nguyên tử

Điều chỉnh máy quang phổ hấp thụ nguyên tử hoạt động theo các thông số sau:

Bước sóng:			           253,7 nm

Cường độ dòng đốt HCL:	           5 mA

Khe sang:			           0,5 nm

Chiều cao burner:		           25 mm

Thời gian lấy tín hiệu:	            5 giây

Nạp giá trị nồng độ dung dịch trong dãy chuẩn vào chương trình máy (từ thấp đến cao).

Lắp đặt buồng hấp thụ thạch anh vào burner sao cho trục tâm của buồng hấp thụ trùng với đường sáng từ đèn catot rỗng (5.3), nối buồng hấp thụ với các ống dẫn thuỷ ngân từ bình lôi cuốn (5.11). Đặt chế độ khí lôi cuốn ở 2 l/ min. Nạp Mg(ClO4)2 (4.3) vào ống chữ U rồi lắp vào máy MVU-1A (5.1).

Cách tiến hành đo phổ hấp thụ như sau:

Để tốc độ khuấy của máy khuấy từ ở vị trí “0”. Chuyển van dẫn khí từ vị trí “CLEAR” sang vị trí “MEASURE”. Đặt bình lôi cuốn (5.11) có chứa mẫu lên máy khuấy từ. Thêm 5 ml dung dịch SnCl2 5 % (4.2), đậy nút lại thật nhanh. Điều chỉnh tốc độ khuấy đến vị trí “2”, chờ khoảng 40 sec cho tín hiệu cường độ hấp thụ đạt giá trị cao nhất thì bấm phím đo. Khi phép đo tiến hành xong, chuyển khoá van dẫn khí từ vị trí “MEASURE” sang vị trí “CLEAR” để xả hơi thuỷ ngân vào bình chứa dung dịch (I2+ KI). Chờ cho tín hiệu hấp thụ trở về giá trị bằng “~ 0.000” thì lấy bình lôi cuốn ra, rửa sạch ống dẫn khí để tiến hành đo mẫu tiếp theo.

Trước tiên đo dãy dung dịch tiêu chuẩn để vẽ đồ thị, sau đó tiến hành đo mẫu phân tích.

Tiến hành đo mẫu trắng (Co) và mẫu phân tích (Cx)

8  Tính kết quả

8.1  Tính hàm lượng Thủy ngân

Nếu máy quang phổ hấp thụ nguyên tử có phần mềm xử lý kết quả thì việc tính toán được thực hiện trên máy, nếu máy quang phổ hấp thụ nguyên tử không có phần mềm xử lý kết quả phân tích thì việc tính hàm lượng thuỷ ngân trong mẫu phân tích được tiến hành như sau:

Dựa vào kết quả đo cường độ hấp thụ nguyên tử của thuỷ ngân ở dãy dung dịch chuẩn, vẽ đường đồ thị chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa cường độ phổ hấp thụ ”A” trên trục tung và hàm lượng thuỷ ngân “C” có trong dung dịch trên trục hoành.

Đối chiếu cường độ phổ hấp thụ của thuỷ ngân trong mẫu phân tích với đồ thị chuẩn sẽ tìm được lượng thuỷ ngân có trong mẫu phân tích  rồi tính kết quả theo công thức:

% Hg =

trong đó:

Cx    Hàm lượng Hg xác định được theo đồ thị chuẩn, ng;

Co    Hàm lượng Hg có trong mẫu trắng, ng;

Vx     Thể tích dung dịch phân tích lấy để đo phổ hấp thụ nguyên tử của Hg, ml;

VT    Tổng thể tích định mức của dung dịch mẫu phân tích, ml;

m     Lượng cân mẫu phân tích, g.

8.2   Sai số phân tích

Sai lệch lớn nhất giữa hai kết quả xác định song song hoặc đối song không vượt quá giá trị D trong bảng 1:

Bảng 1– Sai số phân tích

| Khoảng hàm lượng Hg ( x 10-4 %) | Sai số tương đối D (%) |
| --- | --- |
| Từ 0,03 đến nhỏ hơn 1,00 | 35 |
| Từ 1,00 đến nhỏ hơn 9,99 | 34 - 25 |
| Từ 10,0 đến nhỏ hơn 49,9 | 24 - 20 |
| Từ 50,0 đến nhỏ hơn 99,9 | 19 - 15 |
| Từ 100 đến nhỏ hơn 499 | 14 - 10 |
| Từ 500 đến nhỏ hơn 1000 | 10 - 8 |

9   Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau:

a)  viện dẫn tiêu chuẩn này;

b)  nhận dạng mẫu thử;

c)  tên và địa chỉ phòng thử nghiệm;

d)  ngày tiến hành thử nghiệm;

e)  kết quả thử nghiệm;

f)  ngày báo cáo kết quả thử;

h) bất kỳ các đặc điểm đã ghi nhận trong quá trình xác định, các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả của mẫu thử.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] Tiêu chuẩn ngành – Đất đá và quặng – Thủy ngân – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử bay hơi lạnh (ký hiệu QT ĐQ.06-HTNT/05).

# Text boxes

TCVN