TCVN          : 2018

Xuất bản lần 1

ĐẤT ĐÁ QUẶNG THẠCH CAO – PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SiO2 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG

Soils rocks ore plaster– Determination of SiO2 by photometric method

HÀ NỘI - 2018

Lời nói đầu

TCVN:      2018 do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam xây dựng trên cơ sở phương pháp đã được nghiên cứu triển khai tại Trung tâm phân tích Thí nghiệm Địa chất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tổng Cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Đất đá quặng thạch cao – Phần 2:

Phương pháp trắc quang xác định hàm lượng silic bằng phương pháp trắc quang

Soils rocks ore plaster– Part 2: Determination of SiO2 by photometry method

- Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp trắc quang xác định hàm lượng silic trong mẫu đất đá quặng  thạch cao, có hàm lượng từ 0,005 đến 5,00% phục vụ công tác điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.

- Tài liệu viện dẫn`

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

# TCVN 1-1: 2015, Bố cục TCVN. Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

# TCVN 1-2: 2015, Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 7870: 2010 (ISO 8000), Đại lượng và đơn vị

TCVN  9924:2013, Tiêu chuẩn về gia công mẫu cho phân tích Hoá học

TCVN 4851-89, Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 1058-78, Hóa chất. Phân nhóm và ký hiệu mức độ tinh khiết

TCVN 7151 (ISO 648), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Pipet một mức

TCVN 7153 (ISO 1042), Dụng cụ thí nghiệm bằng  thủy tinh –Bình định mức

- Nguyên tắc của phương pháp

Dựa trên sự đo cường độ của chùm ánh sáng đi qua dung dịch màu, H2SiO3 được đo màu ở dạng phức dị đa tạo thành giữa silic và molipdat, sau đó khử phức này bằng axit ascobic thành dạng phức màu xanh. Đo mật độ quang ở bước sóng ( = 610nm chiều dầy cuvet 1cm. Dựa vào đường chuẩn đã xây dựng với sự hấp thụ của dung dịch đã biết trước nồng độ (dung dịch chuẩn) tính được hàm lượng silic có trong mẫu.

Sự phụ thuộc giữa cường độ màu của dung dịch và hàm lượng màu của phức silic tuân theo định luật Lambert – Beer được biểu diễn theo phương trình:

A = Ɛ.l.C                                                           (1)

trong đó:

A: Độ hấp thụ quang của mẫu (không có thứ nguyên);

C: - Nồng độ của mẫu (mg/l);

l: Độ dày truyền quang (cm);

Ɛ: là hệ số hấp thụ ánh sáng, là đại lượng không đổi, đặc trưng cho mỗi chất màu, phụ thuộc vào bản chất của nó.

4. Thiết bị - Dụng cụ

4.1  Máy trắc quang Biomate, (Hãng Thermo) hoặc thiết bị có tính năng tương đương

4.2  Cân phân tích, có độ chính xác 1mg.

4.3  Lò nung, có điều khiển nhiệt độ tự động đến 1000°C.

4.4  Nước cất, nước cất siêu sạch

4.5  Tủ sấy, có điều khiển nhiệt độ đến 120°C.

4.6  Cốc,  thủy tinh tích: 100; 250 ml.

4.7  Bình định mức thủy tinh, dung tích: 50; 100; 250; 500 ml.

4.8  Phễu lọc, Φ = 5; 7cm.

4.9  Chén niken, dung tích 30 ml.

4.10  Ống đong, dung tích: 10; 25; 50; 100 ml.

4.11  Pipet thủy tinh, dung tích: 5; 10; 15; 25; 50 ml.

4.12  Pipet bấm các loại, 1000; 5000; 10000 µl

4.13  Bình tia, nhựa dung tích: 500 ml.

4.15  Giấy lọc, băng xanh  Φ = 5; 7cm

- Hoá chất

  - Kali hydroxyt (KOH), dạng hạt.

  - Natri hydroxyt (NaOH), dung dịch 10%

  - Axit clohydric (HCl), (d =1,19).

  - Axit clohydric (HCl), dung dịch (1+1).

  - Axit clohydric (HCl), dung dịch (1+5).

  - Axit clohydric (HCl), dung dịch (1%).

  - Chỉ thị phenolphtalein, dung dịch 1% trong rượu etylic;

  - Axit ascobic (C6H8O6) dung dịch 20g/l

  - Amonmolipdat [(Nh4Mo7o24.4H2O], dung dịch 120g/l;

5.10  Dung dịch chuẩn silic, có nồng độ 1000mg/l (loại bán sẵn trên thị trường của hãng Merk)

5.11  Dung dịch chuẩn silic có nồng độ 100mg/l, hút 100ml dung dịch có hàm lượng silic 1000ml vào bình định mức 1lit thêm nước đến vạch định mức, lắc đều.

- Chuẩn bị mẫu thử

Chuẩn bị và gia công mẫu thử theo TCVN 9924:2013, tiêu chuẩn về gia công mẫu cho phân tích hoá học.

Đối với mẫu thạch cao cần phải chuẩn bị mẫu cẩn thận trước khi phân tích vì chúng rất dễ mất nước cấu trúc ở nhiệt độ 150oC. Nên sấy mẫu trong bình hút ẩm 2-3 ngày.

- Tiến hành xác định

7.1  Phân huỷ mẫu

  - Cân 0,5000g mẫu cho vào cốc dung tích 250 ml (4.6), thêm vào 50ml dung dịch HCl (5.5) đun trên bếp điện yếu hoặc đun sôi trong 30 phút. Lọc nóng qua giấy lọc băng xanh (4.15), hứng nước lọc vào bình định mức 250ml. Rửa phần không tan bằng HCl (5.4) nóng tới hết màu vàng trên giấy lọc, rửa đến hết ion clorua (kiểm tra bằng AgNO3). Thu được dung dịch 1.

  - Cho giấy lọc và chất không tan vào chén niken, tro hóa giấy lọc ở nhiệt độ 550-600oC trong 130 phút. Lấy chén ra, để nguội bớt rồi cho vào 2-3g KOH (5.1). Làm mất nước của KOH bằng cách đun trên bếp hoặc trong lò ở nhiệt độ 250-300oC.

  - Sau khi làm mất nước, tiến hành nung chảy ở nhiệt độ 650-700oC trong 15-30 phút. Lấy chén ra để nguội bớt, rửa sạch thành ngoài và đáy chén bằng HCl (5.4), sau đó rửa bằng nước cất, đặt chén vào cốc dung tích 250ml thêm vào 30-50ml nước cất đun sôi, đậy cốc bằng lắp kính đồng hồ. Rửa sạch chén bằng HCl (5.4) và sau đó rửa bằng nước cất nóng.

  - Thêm 20ml HCl (5.3) vào cốc đựng dung dịch ở trên đun sôi nhẹ, để nguội rồi chuyển toàn bộ dung dịch trong cốc vào bình định mức dung tích 250ml, định mức bằng nước cất đến vạch.Thu được dung dịch 2.

7.2  Chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn

Dùng dung dịch chuẩn silic có nồng độ 100mg/l Si (5.11) lập một dãy dung dịch chuẩn có nồng độ khác nhau: A: B; C; D……mg/l tương ứng với thể tích thích hợp sao cho nồng độ trong dãy dung dịch chuẩn phù hợp với khoảng nồng độ của loại mẫu thử (tham khảo phần phụ lục). Sử dụng pipet chuyển các thể tích thích hợp của dung dịch chuẩn silic (100mg/l) vào các bình định mức dung tích 100ml. Thêm nước đến khoảng 50 ml, thêm tiếp vài giọt chỉ thị phenolphtalein (5.7) và dùng dung dịch axit clohydric (5.4) nhỏ từ từ từng giọt đến mất màu hồng, thêm 2 ml dung dịch axit axit clohydric (5.4) nữa, lắc đều. Thêm 10 ml dung dịch amoni molipdat (5.9). Sau 10 phút thêm 5 ml dung dịch khử axit ascobic (5.8), lắc đều. Sau đó định mức đến vạch 100ml.  Để yên 30 phút, đo mật độ quang của dãy dung dịch chuẩn  lập được ở bước sóng 610 nm. Đường chuẩn có nồng độ là mg/l, dựa vào đường chuẩn tính được lượng SiO2 có trong mẫu thử.

7.3  Xây dựng đường chuẩn silic

Sử dụng thiết bị đo trắc quang (4.1) để xây dựng đường chuẩn silic theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kểm tra các nguồn điện của thiết bị, bật máy để ổn định thiết bị 30 phút, đặt các thông số như: bước sóng, nồng độ của dãy đường chuẩn. Đo mật độ quang của dãy dung dịch chuẩn (D), sau khi hoàn tất thiết bị tự động vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mật độ quang và lượng mg Si của các dung dịch silic tương ứng.

Khi xây dựng đường chuẩn nhất tiết phải tiến hành đồng thời làm mẫu trắng của phương pháp (method blank) cùng điều kiện như mẫu thực để trừ tạp chất.

7.4  Xác định hàm lượng silic có trong dung dịch thử

Sau khi xây dựng đường chuẩn (7.3), xác định hàm lượng silic có trong dung dịch thử (7.1). 5. Dùng pipet lấy  chính xác 5 hoặc 10 ml dung dịch 2 (tùy vào hàm lượng silic có trong mẫu) vào bình định mức dung tích 100ml. Thêm nước đến khoảng 50 ml, thêm tiếp vài giọt chỉ thị phenolphtalein (5.7) và dùng dung dịch NaOH (5.2) nhỏ từ từ từng giọt đến xuất hiện màu hồng, thêm 2 ml dung dịch axit HCl (5.4), lắc đều, thêm 10 ml dung dịch amoni molipdat (5.9). Sau 10 phút thêm 5 ml dung dịch khử axit ascobic (5.8), lắc đều. Sau đó định mức đến vạch 100ml.  Để yên 30 phút đo độ hấp thụ quang của dung dịch ở bước sóng 610 nm. Kết quả đo được hiển thị trên máy biểu thị mg/l SiO2.

Tiến hành đồng thời làm mẫu trắng của phương pháp (method bank) như mẫu thử để trừ tạp chất. Nếu trong phép thử trắng phát hiện hàm lượng silic cao hơn 10µg, thì cần xem xét lại và không báo cáo kết quả này của mẫu.

7.5  Kiểm tra đường chuẩn của dung dịch silic

Tiến hành kiểm tra đường chuẩn silic định kỳ (sau 5 hoặc 10 lần xác định thì nên tiến hành kiểm tra đường chuẩn) bằng một dung dịch chuẩn silic đã biết hàm lượng.

Nếu kết quả không phù hợp với nồng độ đã qui định trong tiêu chuẩn, trong phạm vi của độ lặp lại của phương pháp, thì cần xem xét lại đường chuẩn và phải xây dựng lại đường chuẩn (Điều 7.3), và tiến hành phân tích lại mẫu thử.

8. Tính kết quả

8.1 Tính hàm lượng silic

Hàm lượng SiO2 trong mẫu thử, được tính theo công thức sau:

(3)

Trong đó:

a      : Hàm lượng silic  đioxit tìm được theo đồ thị chuẩn ứng với mật độ quang đo được, (mg/l);

Vh    : Thể tích dung mẫu lấy để phân tích, ml;

Vđm2 : Thể tích định mức dung dịch mẫu, ml;

Vđm2 : Thể tích định mức dung dịch tạo phức để đo, ml;

m     : Lượng cân mẫu, (miligam);

8.2  Độ chụm

8.2.1 Độ lặp lại

Các kết quả của các phép xác định song song được thực hiện tại các thời điểm khác nhau, trong cùng một phòng thí nghiệm, do cùng một người thao tác, trên cùng một thiết bị, trên các phần mẫu đại diện lấy từ cùng một mẫu thử, không được chênh lệch lớn hơn giá trị nêu trong Bảng 1

8.2.2 Độ tái lập

Các giá trị trung bình của các kết quả của các phép xác định, thực hiện tại hai phòng thí nghiệm, trên các phần mẫu đại diện lấy từ cùng một mẫu sau bước cuối cùng của quá trình chuẩn bị mẫu, không được chênh lệch lớn hơn giá trị nêu trong Bảng 1.

Bảng 1- Các giới hạn cho phép của độ lặp lại, độ tái lập

| Nguyên tố | Chênh lệch lớn nhất có thể chấp nhận giữa các kết quả |
| --- | --- |
|  | Giới hạn độ lặp lại r | Giới hạn độ tái lập R |
| 0,005 đến 0,01 | 0,003 % giá trị tuyệt đối | 0,006 % giá trị tuyệt đối |
| 0,01 đến 0,09 | 0,005 % giá trị tuyệt đối | 0,012 % giá trị tuyệt đối |
| 0,1 đến 0,9 | 0,05 % giá trị tuyệt đối | 0,15 % giá trị tuyệt đối |
| 1 đến 5 | 0,15 % giá trị tuyệt đối | 0,6 % giá trị tuyệt đối |

9. Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo thử nghiệm bao gồm các thông tin sau:

a)  Viện dẫn tiêu chuẩn này;

b)  Nhận dạng mẫu thử;

c)  Tên và địa chỉ phòng thử nghiệm;

d)  Ngày tiến hành thử nghiệm;

e)  Ngày báo cáo kết quả thử;

f)  Bất kỳ các đặc điểm đã ghi nhận trong quá trình xác định, các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này có thể ảnh hưởng đến kết quả của mẫu thử.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].  A.P.Kreskov Cơ sở hóa học phân tích – Tập 2 – Cơ sở lý thuyết phân tích định lượng NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp – NXB Mir Maxcova

[2].  Quy trình phân tích quặng, mẫu Không kim loại – Tập 4 - Quặng thạch cao – Silic – Phương pháp khối lượng

[3]. TCVN 6910-1 (ISO 5725-1), Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết qủa đo – Phần 1: Nguyên tắc và định nghĩa chung

[4]. TCVN 6910-6 (ISO 5725-6), Độ chính xác  độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả     đo – Phần 6: Sử dụng các giá trị độ chính xác trong thực tế

PHỤ LỤC

(Tham khảo)

Dãy dung dịch chuẩn

| TT | Nồng độ Fe (mg) | Nồng độ Fe2O3 (mg) | Hàm lượng Fe2O3(%) (Cân 0,5000g định mức 250ml. Hút 5ml định mức 100ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,00 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,01 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,03 | 0,063 | 0,063 |
| 4 | 0,07 | 0,147 | 0,147 |
| 4 | 0,1 | 0,210 | 0,210 |
| 5 | 0,3 | 0,630 | 0,630 |
| 6 | 0,5 | 1,050 | 1,050 |
| 7 | 0,8 | 1,680 | 1,680 |
| 8 | 1,0 | 2,100 | 2,100 |
| 9 | 1,30 | 2,73 | 2,73 |
| 10 | 1,50 | 3,15 | 3,15 |
| 11 | 1,80 | 3,78 | 3,78 |
| 12 | 2,00 | 4,20 | 4,20 |
| 13 | 2,30 | 4,83 | 4,83 |
| 14 | 2,50 | 5,25 | 5,25 |

# Text boxes

TCVN          TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

1

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                    TCVN…….2018